Phụ lục 2

BẢNG THỐNG KÊ CÁC MỎ VÀ ĐIỂM QUẶNG TỈNH QUẢNG BÌNH

| STT | Loại khoáng sản | Vị trí địa lý | Tọa độ | Sơ lược về cấu trúc địa chất và đặc điểm chất lượng khoáng sản | Mức độ về tìm kiếm thăm dò, trữ lượng và TNDB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. KHOÁNG SẢN SẮT VÀ HỢP KIM SẮT |
| I.1 Quặng sắt |
|  | Quặng sắt | Đường 15 Xã Hương Hoá Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o00’08” -105o5416” | Quặng sắt màu xám nâu hạt nhỏ, hạt trung, ít tạp chất, thuộc dạng quặng lăn chiều dày 0,2-1m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 4-7%; Fe203: 48-65%; Si02: 4,6%; MKN: 11%; CaO: 2,4%; MgO: 0,55%. | TNDB: 0,09 triệu tấn |
|  | Quặng sắt | Thôn 4 Xã Đức Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°49'2" - 106°6'52" | Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-350 kg/m3. | Điểm khoáng sản . |
|  | Quặng sắt | Liêm Hoá Xã Trung Hoá Huyện Minh Hoá | 17°44'56" - 105°56'54" | Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố sắt dài 1,4km, rộng 600m, chủ yếu là vón kết laterit bở rời, có chỗ gắn kết đặc xít màu nâu đen. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Thanh Liêm Xã Trung Hoá Huyện Minh Hoá | 17°44'6" - 105°59'29" | Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố dài 1,7km, chỗ rộng nhất 1,3km, chỗ hẹp nhất 500-600m. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Thuỷ Vực Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17°56'52" - 106°21'18" | Tại Thủy Vực mới phát hiện được 2 mạch quặng hematit cách nhau 10-15cm, mỗi mạch dày khoảng 8cm, chiều dài mới quan sát được 6m. Quặng có cấu tạo khối, kiến trúc hạt tha hình. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86-52,75%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Đá Đen Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17°54'16" - 106°22'51" | Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86-52,75%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Vực Tròn Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17°53'45" - 106°20'24" | Quặng sắt limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49-52%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Đất đỏ Xã Quảng Châu Huyện Quảng Trạch | 17°52'29" - 106°22'44" | Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 30-40%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Quảng Tiến Xã Quảng Tiến Huyện Quảng Trạch | 17°50' 54" - 106°22'12" | Quặng sắt màu xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 35-45%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Vân Tiến Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Trạch | 17°49'10" - 106°21'48" | Quặng lăn trong trầm tích hệ tầng Bản Giàng. Sắt limomit phân bố dài trên 700m, rộng 300m, dày trung bình 3m. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Linh Cận Sơn Xã Quảng Sơn Huyện Quảng Trạch | 17°43'24" - 106°20'33" | Quặng sắt limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 43-54%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Khe Ngang Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17°39'15" - 106°18'38" | Điểm quặng phân bố trên diện tích hệ tầng Rào Chắn. Quặng sắt tạo nên một dải sườn tích dài 700m, rộng 150m, chiều dày 0,4-4,5m. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Làng Va Xã Thượng Trạch Huyện Bố Trạch | 17030'00" - 106017'08" | Quặng lăn trong trầm tích hệ tầng Bản Giàng. Kích thước các tảng 15-150cm. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 50- 77%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Mỹ Sơn Xã Cự Nẩm Huyện Bố Trạch | 17°39'5" - 106°24'43" | Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. Hàm suất 200-300kg/m3. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Thọ Lộc Xã Sơn Lộc, Cự Nẫm Huyện Bố Trạch | 17°38'39" - 106°25'50" | Quặng sắt ở đây gặp chủ yếu là các tảng lăn với mật độ thưa, kích thước các tảng lăn thay đổi từ 20-50cm, tạo thành đới rộng 100-150m, kéo dài 500-600m theo phương Tây Bắc-Đông Nam. Khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%. | Mỏ nhỏ Trữ lượng cấp C1: 38,6 ngàn tấn |
|  | Quặng sắt | Đại Phúc Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17016’26’’ - 106°40'2" | Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Vạn Ninh Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°15'59" - 106°40'13" | Quặng sắt limonit nằm trên một dải đồi cao 15-20m. Các tảng lăn limonit nằm trong đới phong hoá của đá phiến sét, bột kết thuộc trầm tích hệ tầng Tân Lâm (D1-2tl). Quặng ở dạng sườn tích, phân bố trên một diện nhỏ. Thành phần khoáng vật: limonit, hàm lượng Fe trung bình trong quặng limonit là 46,85%. | Điểm khoáng sản Tài nguyên dự báo 50.000 tấn quặng sắt |
|  | Quặng sắt | Trùng Bèn Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°14'53" - 106°38'28" | Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%. Hàm suất 200-350 kg/m3. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Bản Rào Đá Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17°14'35" - 106°36'18" | Quặng sắt limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 40-50%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng sắt | Hoành Viễn Xã Sơn Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°12'54" - 106°41'24" | Quặng sắt trong khu vực nằm trong tàn tích eluvi - deluvi trên những dải đồi thấp, quặng tập trung thành dải kéo dài 500-700m theo phương Tây Bắc-Đông Nam, rộng 150-200m. | Tài nguyên dự báo khoảng 500.000 tấn quặng sắt |
|  | Quặng sắt | Mugi Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o03’30” - 106°28'30" | Đới limonit sản phẩm phong hóa của sulffur nằm trùng với đứt gãy á kinh tuyến trong trầm tích hệ tầng Long Đại. Đới quặng có chiều rộng 5-7m, dài trên 1.000m. Hàm lượng: Fe: 51,58%; Au: 1g/T (nung luyện), 0,0g/T (HTNT); Pb: 24-170ppm; Zn: 68-259ppm (HTNT). | Điểm khoáng sản TNDB P2: 520 ngàn tấn |
|  | Quặng sắt | Sen Thuỷ Xã Sen Thuỷ Huyện Lệ Thủy | 17008’30’’ - 106054’24’’ | Đới quặng lăn tương đối rộng, có chỗ 600-700m, thường 300-400m. Đới quặng lăn kéo dài không liên tục, tạo thành những đoạn ngắt quãng. Quặng ở dạng tàn tích, sườn tích trong tầng edQi khoáng vật: limonit, gơtít, hêmatít, Fe: 40,76%; Mn: 0,86%. | Tìm kiếm phổ tra, có triển vọng, trữ lượng 1 triệu tấn |
| I.2. Quặng mangan |
|  | Quặng Mangan | Xã Kim Hoá, Thuận Hoá, Nam Hoá, Huyện Tuyên Hoá | 17o54’36’’ - 106o00’54’’ | Đá phiến sét, phiến silic xen cát, bộ kết hệ tầng Cát Đằng (D3fmcđ) chứa mangan. Quặng mangan gốc tái thấm đọng và quặng mangan eluvi - deluvi. Hàm suất trung bình 200kg/m3. Hàm lượng Mn trung bình 9,42%. | Cấp 121 + 122: 103 nghìn tấn |
|  | Quặng Mangan | Hồng Hoá Xã Hồng Hoá Huyện Minh Hoá | 17°52'30" - 105°56'45" | Quặng mangan nguồn gốc trầm tích nằm trong trầm tích Devon giàu silic hệ tầng Cát Đằng. Quặng mangan có màu nâu đen, xốp nhẹ, dạng bột đất, khoáng vật quặng chủ yếu là psilomelan (3-50%); SiO2: 58-85%. Hàm lượng mangan từ 3-30%. | Điểm khoáng sản |
|  | Quặng Mangan | Tăng Hoá Xã Hoá Sơn Huyện Minh Hoá | 17°43'56" - 105°53'52" | Mangan tạo thành các lớp mỏng vài milimét đến 1-2cm xen kẹp đều trong các hệ lớp bột kết silic màu xám, đá phiến silic thuộc phần trên cùng hệ tầng Bằng Ca. | Điểm khoáng sản |
| I.3. Quặng wolfram |
|  | Vonfram | Kim Hoá Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o57’38’’ -105o57’15’’ | Quặng wonfram màu đen xâm tán, ổ trong mạch thạch anh xuyên cắt đá granit dạng porphir tuổi Triat trung, thành phần khoáng vật wonframit 30%, thạch anh 70%. Kết quả quang phổ: W: 1%; Sn: 0,01%. | Điểm khoáng sản |
| II. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI CƠ BẢN |
| II.1. Quặng chì - kẽm |
|  | Quặng Chì, Kẻm | Mỹ Đức Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17o14’32’’ -106o37’38’’ | Quặng dạng mạch, ổ lấp đầy trong các khe nứt của đá vôi bị dolomit hóa. Quặng thường tập trung thành đám dạng tương đối đẳng thước, kích thước các đám tới 200-300m2. Thành phần khoáng vật chủ yếu gồm sphalerit, galenit. Hàm lượng Zn rất không đồng đều, ở các ổ riêng biệt có thể tới 15-20% nhưng theo mẫu rãnh thường nghèo (<5%), Pb hàm lượng tới 7-8%. | Cấp C2 + P1 Zn = 95 nghìn tấn Pb + Zn + 3.217 tấn |
|  | Quặng Chì, Kẻm | Mugi Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o03’00” - 106o28’51” | Quặng chì-kẽm dạng mạch, thấu kính nằm trong và trờn ranh giới đá phun trào ryolit, ryodacit được xếp vào hệ tầng Động Toàn. Đã phát hiện được 4 đới mạch, thế nằm 280 ( 60-70o. Thành phần khoáng vật quặng gồm galenit, pyrit, tetraedrit; đôi nơi có sphalerit. Hàm lượng các nguyên tố (%): Pb: 0,1-5,8; Zn: 0,01-3,2; Cu: 0,01; Au: 0,0g/T; Ag: 0-125ppm. | Điểm khoáng sản TNDB P2:11 ngàn tấn |
| III. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI NHẸ |
| III.1. Quặng sa khoáng titan |
|  | Sa khoáng titan | Lý Hòa Xã Hải Trạch Huyện Bố Trạch | 17038’00’’ - 106031’40’’ | Inmenit, Monazit zircon, nằm trong cát vàng ven bờ biển, hàm lượng vài kg - 100kg/1m3 cát. Quặng inmenit tạo dải hẹp, hàm lượng thấp, không có giá trị công nghiệp. | Tìm kiếm phổ tra, không có triển vọng |
|  | Sa khoáng titan | Quang Phú Xã Quang Phú Thành phố Đồng Hới | 17031’30’’ - 106036’00’’ | Inmenit, Monazit zircon, nằm trong cát vàng ven bờ biển, hàm lượng vài kg/1m3 cát, Hàm lượng các khoáng vật: inmenit và rutin 1000g/m3; monazit >100g/m3; zircon 400g/m3. | Điểm khoáng sản |
|  | Sa khoáng titan | Ngư Thủy Bắc Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy | 17°14'37" - 106°52'48" | Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển. Sa khoáng titan Ngư Thủy Bắc phân bố trong cát màu xám, xám vàng trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan 2-4m. Hàm lượng trung bình: Titan + zircon= 5-15kg/m3. | Điểm khoáng sản |
|  | Sa khoáng titan | Thượng Bắc Xã Ngư Thủy Trung Huyện Lệ Thủy | 17°14'7" - 106°53'40" | Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển. Hàm lượng ilmenit trong cát quặng 7-900 kg/m3, trung bình 70 kg/m3. Hàm lượng ziricon 6-7 kg/m3. Trong phần ngập nước cũng cú sa khoáng đạt hàm lượng công nghiệp. | Điểm khoáng sản |
|  | Sa khoáng titan | Ngư Thủy Nam Xã Ngư Thủy Nam Huyện Lệ Thủy | 17°10'3" - 106°58'51" | Quặng inmenit sa khoáng tạo thành dải nhỏ ven bờ biển. Hàm lượng inmenit 7-900 kg/m3, trung bình 9 kg/m3. Zircon đi cùng hàm lượng 6-7 kg/m3. | Mỏ nhỏ C2 = 50 nghìn tấn |
|  | Sa khoáng titan | Bàu Dum, Bàu Sen Xã Ngư Thủy Nam Huyện Lệ Thủy | 17°10'9" - 106°57'0" | Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển. Hàm lượng ilmenit trong cát quặng 7-900 kg/m3, trung bình 70 kg/m3. Hàm lượng ziricon 6-7 kg/m3. Chiều dày quặng 6-12m .Trong phần ngập nước cũng có sa khoáng đạt hàm lượng công nghiệp. | Tài nguyên cấp 334 là 350 nghìn tấn titan và ziricon (Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đánh giá năm 2008 và năm 2011) |
|  | Sa khoáng titan | Đông Sen Thủy Xã Sen Thuỷ Huyện Lệ Thủy | 17°9'48" - 106°57'39" |  |  |
|  | Sa khoáng titan | Tây Liêm Bắc Xã Ngư Thuỷ Nam Huyện Lệ Thủy | 17°10'24" - 106°57'41" |  |  |
| IV. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI VÀNG - BẠC |
| IV.1. Quặng vàng |
|  | Vàng | Khe Nang Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o58’46’’ -106o00’15’’ | Các mạch thạch anh sulfur chứa vàng nằm trên trục nếp lồi nhỏ phương Tây Bắc-Đông Nam. Đã phát hiện 24 thân mạch (trên 3 khu Khe Nang, Khe Môn, Khe Nét). Hàm lượng trung bình trên 3g/T, có nhiều mẫu đạt hàng chục g/T. Các mạch có chiều dài vài chục mét đến vài trăm mét, thân lớn nhất đạt 500-600m. Thành phần khoáng vật: pyrit, galenit, sphalerit, chalcopyrit, vàng, pyrotin, tetraedrit, bulangerit; khoáng vật phi quặng: thạch anh, canxit, clorit. | Cấp C2: 1.555 kg Au, TNDB P1: 2.000 kg Au |
|  | Vàng | Khe Đập - Khe Trường - Khe Đá Trắng Xã Thuận Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o55’31’’ -106o02’44’’ | Trên thực tế đây là 3 khu nằm cách nhau khoảng 800-1.000m. Trên mỗi điểm đã phát hiện nhiều mạch thạch anh, thạch anh-sunfua chứa vàng trong đá trầm tích phun trào hệ tầng Đồng Trầu, có mạch dài 300m. Hàm lượng Au = 0,6-20 g/T. | Điểm khoáng sản Trữ lượng cấp C2: 154kg; TNDB cấp P1 + P2: 3.000kg |
|  | Vàng | Suối Kịn Xã Ngư Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o54’42’’ -106o15’22’’ | Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Hàm lượng vàng nghèo, thường nhỏ hơn hoặc bằng 1-1,2g/T, một vài mẫu đạt 3 g/T. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Quán Bưởi Xã Tiến Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17055'13" - 106017'44" | Phát hiện một số mạch thạch anh clorit hóa, sericit hóa dày 2,5m trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Mẫu nung luyện cho Au: 0,5g/T. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Trại Sim Xã Tiến Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17049'29" -106017'37" | Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Mẫu nung luyện cho Au: 0,3g/T. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Khe Bẹ Xã Tiến Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17049'12’’ - 106013'30" | Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Mẫu nung luyện cho Au: 1,83g/T; Ag: 10g/T. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Xà Khía Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o05’12’’ -106o36’46’’ | Đới đá biến đổi kiểu quazit thứ sinh kèm theo mạch thạch anh chứa sulfur và chứa vàng nằm trong đứt gãy Xà Khía – Xà Lời phương Tây Bắc-Đông Nam. Đới chứa quặng có chiều dài trên 1.000m, rộng 5-12m, thế nằm 40 ( 75o. Diện tích có quặng giàu mới chỉ phát hiện ngay trong mỏ với chiều dài khoảng 250-300m, rộng 5-8m. Thành phần khoáng vật quặng: pyrit, vàng, electrum, sphalerit, galenit, chalcopyrit, tetraedrit, arsenopyrit; khoáng vật phi quặng: thạch anh, felspat, sericit, pyrophylit, adule. Hàm lượng: Au: 1-430g/T, Ag: 4-1.778,5g/T; Pb: 952-4947ppm, Zn: 134-1235ppm; As: 320-1298ppm; Sb: 187-546ppm. | Trữ lượng C1 + C2: 0,5 tấn Au; TNDB P2: 12 tấn |
|  | Vàng | Khe Rêu Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o04’00” -106o41’00” | Phát hiện một đới quặng kéo dài 1.500m, theo phương vĩ tuyến, rộng 5-7m cắm về phía Đông Bắc, dốc 70o. Trên mặt gặp rất nhiều tảng lăn quặng bị limonit hóa. Các mạch thạch anh chứa quặng có chiều dài 20-25m, giàu pyrit. Hàm lượng vàng 0,5-3,4g/T. | Điểm kHoáng sản TNDB P2: 1000kg |
|  | Vàng | Bạch Đàn Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o03’00” -106o35’00” | Đó phát hiện 5 đới quặng, trong đó đới I và II có chiều dài 1.000-3.000m, rộng trên 10-30m. Các đới đá biến đổi kiểu thạch anh hóa chứa sulfur nghèo và chứa vàng. Hàm lượng vàng trung bình trong đới đạt 4g/T và 1,5g/T. | Điểm khoáng sản TNDB P2: 10 tấn Au |
|  | Vàng | Đường 10 Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o04’00” -106o33’00” | Phát hiện một đới quặng hóa vàng dài 1.600m, rộng 10-16m nằm trong granit porphyr bị thạch anh hóa, sericitt hóa; thế nằm 120 ( 65o. Hàm lượng vàng ở các vị trí địa hình thấp (đới nằm trong lũng suối): 1-2g/T; ở trên đồi thấp hơn 1g/T. | Điểm khoáng sản TNDB P2: 2.500kg Au |
|  | Vàng | Đường 16 Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o03’52’’ -106o38’54’’ | Phát hiện 3 đới quặng hóa, chiều dài đới I, II khoảng 200-300m, đới III tới 2.500m, rộng 5-8m nằm trong trầm tích hệ tầng Long Đại và trên ranh giới của chúng với đá núi lửa (á núi lửa) hệ tầng Động Toàn. Hàm lượng vàng trong đới mới có một số mẫu đạt 1-2g/T. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Làng Ho-Bản Rưm Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o00’01’’ -106o38’29’’ | Vàng sa khoáng nằm trong thềm bậc I phát triển trong trầm tích hệ tầng Long Đại. Chiều dày 1-2m, hàm lượng Au = 0,1-0,5g/m3. | Mỏ nhỏ C2: 60kg |
|  | Vàng | Thu Lu Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o03’06’’ -106o40’09’’ | Quặng hóa là các đới biến đổi thạch anh hóa, pyrophylit hóa nằm trên ranh giới của một thể á núi lửa khá lớn có phương kéo dài gần vĩ tuyến. Đã biết 2 đới quặng lớn nằm trên ranh giới phía Bắc và phía Nam. Chiều dài đới trên 1.000m, rộng 15-18m. Đá biến đổi kiểu thạch anh hóa, pyrophylit hóa rất giống mỏ Xà Khía. Hàm lượng vàng trong đới chủ yếu 0,5-2,5g/T, một số mẫu đạt 3,8,-4,2 g/T; Ag 10-50g/T. Hàm lượng các nguyên tố đi kèm Pb, Zn, As tương tự mỏ Xà Khía (hàng trăm đến hàng nghìn ppm). | Điểm khoáng sản TNDB P2: 9.000kg Au, 165.000kg Ag |
|  | Vàng | Động Vàng Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 16o57’00’’ -106o39’00’’ | Có 3 kiểu quặng, đều là mạch thạch anh nằm trong đá phiến thạch anh sericit màu đen: đới vi mạch, mạch, đới vũ nhàu dăm kết bị thạch anh hóa, trong đó chỉ có mạch thạch anh chứa vàng từ 1,5-10g/T, các đối tượng còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 1g/T. Nguyên tố đi kèm vàng rất nghèo. | Điểm khoáng sản |
|  | Vàng | Rào Reng Xã LâmThủy Huyện Lệ Thủy | 17o06’30’’ -106o33’02 | Các đá biến đổi mạnh: thạch anh hóa, propylit hóa, clorit hóa, sericit hóa, silic hóa. Các mạch thạch anh sulphur chứa vàng. | TNDB: P2 Au = 9.475kg Ag = 460.850kg |
|  | Vàng | Khe Chứa Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o07’30’’ -106o39’30’’ | Các đá biến đổi mạnh: thạch anh hóa, propylit hóa, clorit hóa, sericit hóa, silic hóa. Các mạch thạch anh sulphur chứa vàng. | TNDB: P2 Au = 9.475kg Ag = 460.850kg |
| V. KHOÁNG SẢN NHIÊN LIỆU |
| V.1. Đá phiến cháy |
|  | Đá phiến cháy | Xóm Nha Xã Xuân Hoá Huyện Minh Hoá | 17048'40" - 105056'37" | Hai vỉa than có dạng thấu kính kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dài 65m, dày 0,7-1m. Hai đầu bị vót nhọn còn 0,1m. Chủ yếu than Vitren và Claren. Độ tro Ak: 3%, chất bốc Vch: 5%; nhiệt lượng Qch> 8.000Cal/g. | Khảo sát sơ bộ, không có giá trị công nghiệp |
|  | Đá phiến sét than | Thanh Hoá Xã Thanh Hoá Huyện Tuyên Hoá | 18°0'52" - 105°49'44" | Than tạo thành các lớp mỏng vài milimet đến 1-2m xen kẹp nhiều trong các lớp bột kết silic màu xám, đá phiến silic thuộc phần trên cùng của hệ tầng Bằng Ca. Chiều dày từ 0,5-20m. Than có nhiệt lượng không đều từ không đốt cháy được đến 2.000Cal/g. | Điểm khoáng sản |
| VI. KHOÁNG SẢN KHOÁNG CHẤT VÀ PHÂN BÓN |
| VI.1. Phosphorit |
|  | Phosphorit | Tân Ấp Xã Hương Hoá Huyện Tuyên Hoá | 18o02’10’’ - 105o51’27’’ | Phosphorit tạo thành lớp mỏng lẫn lộn với sét, tuf vôi, hàm lượng P2O5 = 22,6-11,05%. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Khe Nét Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o57’15” -105o58’30” | Phosphorit nằm trong hang đá vôi có chiều dài hơn 200m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,24; (DT: 0,02). | Mỏ nhỏ TL: C2= 792m3 |
|  | Phosphorit | Hang Đa Mu Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o56’23’’ - 105o58’45’’ | Quặng phân bố trong hang dài 65m, rộng 20m, dày >10m. Photphorit có nhiều màu vàng nâu, vàng chanh, xám đen. P2O5: 12,67%. | Mỏ nhỏ TL: C2= 17,25 nghìn tấn |
|  | Phosphorit | Thạch Hóa Xã Thạch Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o50’28’’ - 106o07’11’’ | Quặng tập trung trong 4 hang và 2 vùng lộ thiên gồm hang Phân Hang Voi, Hang Thanh Niên và Hang Cầu. P2O5 có mẫu đạt 41,22%. Ở vùng lộ thiên Lèn Ngang I: P2O5: 31,92%. Ở Lèn Ngang II: P2O5: 31,25%; Fe2O3: 1,91%; CaO: 12,5%. | Mỏ nhỏ TL: C2= 16.291 tấn |
|  | Phosphorit | Đức Hoá Xã Đức Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17o49’26’’ - 106o06’37’’ | Quặng nằm trong 3 hang và một vùng lộ thiên. Ở hang 2 đạt P2O5 đạt 25,31%. Quặng lộ thiên ở vùng chân núi có P2O5: 34%. | Mỏ nhỏ TL: C2= 6.200 tấn |
|  | Phosphorit | Minh Cầm Xã Phong Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o48’51’’ - 106o10’28’’ | Hang chứa quặng có diện tích 700m2 quặng dạng đất, P2O5: 21,36% chiều dày 1,1-2m. Hàm suất 740kg/m3. | Mỏ nhỏ C2= 1.546 tấn |
|  | Phosphorit | Cao Mai Xã Châu Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o45’35’’ - 106o14’49’’ | Hang chứa quặng có diện tích 700m2 quặng dạng đất, P2O5: 21,36% chiều dày 1,1-2m. Hàm suất 740kg/m3. | Mỏ nhỏ C2= 1.546 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Ông Quán TT Quy Đạt Huyện Minh Hóa | 17o48’55’’ - 105o59’19’’ | Hang nằm ở độ cao khoảng 8m. Diện phân bố phosphorit 840m2, dày 3-4m, màu vàng nâu, đen nhạt dạng đất xốp,: P2O5: 42 - 21,11%. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Cao Mại Xã Cao Quảng Huyện Tuyên Hoá | 17046’31’’ 106010’31’’ | Quặng phân bố ở 3 hang: Hang Chùa, hang Cảnh Dị, hang Dơi, Quặng màu nâu, nâu đen, nâu vàng dạng cứng và dạng đất , hàm lượng P2O5: 6-32%. | Tìm kiếm đánh giá có trữ lượng C1+C2: 9.400 tấn, điều kiện khai thác thuận tiện. |
|  | Phosphorit | Lèn Vịnh Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17o45’28’’ - 106o19’24’’ | Quặng phân bố hai sườn của dãy đá vôi. Ở phía Bắc thân quặng có kích thước dài 80m, rộng 55m, sâu 3m, P2O5: 32,21%. Ở sườn phía Nam có kích thước (60 x 30 x 2)m. P2O5: 21,62%. | Mỏ nhỏ TL: C2 = 4.050 tấn, TNDB: 1.000 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Poòng Yên Phú Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o44’14’’ -105o55’35’’ | Hang nằm trên độ cao khoảng 30m (kể từ bề mặt thung lũng), gồm 2 nhánh chính nối liền nhau bởi nhánh phụ. Dài 80m, rộng trung bình 8m. Chiều dày quặng 3m. Hàm lượng (trung bình) P2O5: 21,96%; loại dễ tan (DT): 0,08%. | Điểm khoáng sản TNDB P1: 2.413 tấn |
|  | Phosphorit | Cụm hang Thằn Lặn (hang B1, B1T1, B2T1, B2T2) Thôn Tiền Phong Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’53” -105o57’52” | Các hang có hình dạng phức tạp, kích thước khác nhau. Độ cao miệng hang khoảng 10, 15, 30m. Hàm lượng P2O5 (%) (trung bình theo các hang): 16,54 (DT: 2,43), 15,85 (DT: 1,98),19,44 (DT: 0,77). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 12.925 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Vịnh Thôn Thanh Liêm Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’47” -106o00’37” | Hang hình lưỡi dao, dài 25m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 15m. Chiều dày quặng chưa khống chế hết. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 10,37; (DT: 0,02). | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Hang Vịnh Si Thôn Thanh Liêm Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’31” -106o00’12” | Hang có hình dạng phức tạp, dài 140m, rộng trung bình 17m, miệng hang cao 20m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,21 (DT: 2,92). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 7.619 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Hống, Hang Cha Lếch, Hang Ông Bính Thôn Quyền Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’12” -105o57’04” | Ba hang gần nhau. Hang Hống có 2 tầng hình dạng phức tạp: tầng 1 hình tam giác cân, cạnh đáy 23m, cao 30m; tầng 3 hình trụ dài 40m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 20m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 23,79 (DT: 4,02). Hang Cha Lếch phân nhánh phức tạp dài 100m, rộng trung bình 5m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 3,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 13,0, (DT: 1,53). Hang Ông Bính có hình đẳng thước, dài 19m, rộng trung bình 15m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 2,1m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 12,22, (DT: 0,1). | TNDB: Hang Hống P1: 1.052 tấn; Hang Cha Lếch P1: 851 tấn; Hang Ông Bính P1: 420 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Khẩu Pháo, Biên Phòng Thôn Tiến Nhất Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’16” -105o57’53” | Hang Khẩu Pháo hình chậu, dài 40m, rộng trung bình 10m, chiều cao miệng hang 40m. Chiều dày quặng trung bình 9m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,27 (DT: 3,31). Hang Biên Phòng có hình dạng phức tạp, dài 70m, rộng trung bình 20m, chiều cao miệng hang 35m. Chiều dày quặng trung bình 8m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 16,61 (DT: 1,85). | Điểm khoáng sản TNDB: hang Khẩu Pháo P1: 1.730 tấn; Hang Biên Phòng P1: 7.523 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Đòn Công Thôn Tiền Phong Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’11” -105o58’37” | Hang có dạng hình ống cong, bị thắt hẹp dài 100m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng chưa khống chế hết. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 8,97, (DT: 1,01). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 1.872 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Đội 2 Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o41’45” -105o58’33” | Hang kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam dài 40m, rộng trung bình 2m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng trung bình 2,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 6,98, (DT: 1,23). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 300 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Eo Bằng Thôn Tiến Nhất Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o41’44” -105o57’48” | Hang có hai khoang như nhau, dài 35m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng trung bình 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 7,08; (DT: 0,11). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 573 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Xăng Ngách, Xăng Ngoài Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o43’41” -106o00’08” | Hang Xăng Ngách gồm nhiều nhánh phức tạp, dài 400m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 20m. Chiều dày quặng 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 17,03, (DT: 2,13). Hang Xăng ngoài nhỏ, hình ống dài 60m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 10m. Chiều dày quặng trung bình 3m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 7,62; (DT: 0,01). | Điểm khoáng sản TNDB: Hang Xăng Ngách P1: 2.734 tấn; Hang Xăng Ngoài P1: 669 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Pờ Nùn Thôn Yên Hợp Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o40’34” -105o58’08” | Hang kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dài 200m, rộng trung bình 4-5m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 3,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 18,1, (DT: 0,34). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 1.582 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Xưởng Thôn Yên Hợp Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o40’57” -105o57’34” | Gồm 2 hang. Hang trên hình tam giác méo mó, dài 120m, rộng (nơi rộng nhất) 25m, chiều cao miệng hang 40m. Chiều dày quặng 8m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 16,31, (DT: 4,67). Hang dưới có đáy hình ovan, dài 60m, rộng trung bình 11m, chiều cao miệng hang 35m. Chiều dày quặng 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 12,35, (DT: 3,63). | Điểm khoáng sản TNDB: Hang trên P1: 11.211 tấn; Hang dưới P1: 6.147 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Lèn Sai Thôn Phú Minh Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o40’39” -106o03’21” | Hang có 2 tầng nhưng photphorit chất lượng tốt chỉ có ở tầng 1. Hang (tầng 1 - phình to ở giữa, dài 33m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 45m. Chiều dày quặng 4,6m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 18,49, (DT: 4,1). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 1.403 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Poòng Yên Hợp Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o39’39” -105o58’48” | Đáy hang có hai khoang chính, dài 100m, rộng trung bình 23m, chiều cao miệng hang 8m. Chiều dày quặng trung bình 4,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 8,23; (DT: 1,89). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 2.394 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Ma Ma Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa | 17o38’58” -105o59’11” | Hang hình cung, dài 150m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 1,93m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 17,41, (DT: 1,81). | Điểm khoáng sản TNDB P1: 1.276 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Thung Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hoá | 17°41'55" - 106°02'21" | Quặng nằm trong hang dài 100m, rộng 70m, chiều dày 7,5m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp. Hàm lượng: P2O5 trung bình 22,55%. | Tài nguyên dự P1 : 17.934 tấn |
|  | Phosphorit | Hang 16 Xã Xuân Trạch Huyện Bố Trạch | 17°39'30" - 106°12'30" | Quặng nằm trong hang dài 22m, rộng 10m, chiều dày >2m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Hang 18 Xã Xuân Trạch Huyện Bố Trạch | 17°38'57" - 106°12'43" | Hang dài 17m, rộng 4-7m, dày >2m. Photphorit màu nâu, vàng nâu P2O5: 1,4-2,56%. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Hang 36 Thôn Xuân Sơn Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17°37'14" - 106°17'12" | Quặng nằm trong hang có diện tích 2.900m2, chiều dày trên 10m. Quặng màu vàng, nâu đen P2O5: 19,94%. | Mỏ nhỏ TL: C1 + C2 = 100.000 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Đại Hội Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17038'05" - 106018'13" | Quặng nằm trong hang dài 30m, rộng 12m, chiều dày >2m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp, hàm lượng P2O5: 12,07%. | Điểm khoáng sản TNDB P1: 225 tấn |
|  | Phosphorit | Hang 33 Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17038'05" - 106017'59" | Quặng nằm trong hang dài 32m, rộng 14m, chiều dày >1m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp, hàm lượng P2O5: 14,05%. | Điểm khoáng sản TNDB P1: 103 tấn |
|  | Phosphorit | Hang Thông Tin Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17°35'3" - 106°18'38" | Quặng photphorit có 2 dạng: dạng trong hang lấp đầy trong các khe nứt và ngách nhỏ của đá vôi, dạng ngoài hang tạo nên những bãi quặng lăn tỷ lệ quặng cục nằm trong đá chiếm 30%. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Hang Khái Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17°34'57" -106°16'12" | Hang chứa phostphorit dài 50m, rộng 1,5-2m, dày >2m. Photphorit màu vàng, đốm đen. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Rào Trù Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17o14’14’’- 106o34’26’’ | Photphorit do thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 250m, dày 2-6m, phophorit màu xám xanh, xám trắng. | Mỏ nhỏ TL: C2 = 11.250 tấn |
|  | Phosphorit | Áng Sơn Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17015’12’’ - 106039’14’’ | Có 3 thân quặng, hai thân quặng đặc sít nằm trên núi đá vôi Áng Sơn, cao hơn mặt đất 50-60m, nằm trong núi đá vôi dài 30-110m, dày 1-10m và một thân quặng Deluri nằm ở chân núi dạng đất lẫn dăm vôi, hàm lượng P2O5: 8,9-19,4%, trung bình 12%. Do khai thác chung với đá vôi nên khó tuyển quặng. | Trữ lượng cấp C1 + C2: 25.490 tấn |
|  | Phosphorit | Động Tri Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°14'23" - 106°36'43" | Photphorit do thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 38m, rộng 8m, dày 2-6m, phostphorit màu xám xanh, xám trắng. P2O5: 11,85%. | Điểm khoáng sản |
|  | Phosphorit | Hang Quân Khí Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°12'36" - 106°40'9" | Photphoritdo thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 38m, rộng 8m, dày 2-6m, photphorit màu xám xanh, xám trắng. P2O5: 11,85%. | TNDB: 205 tấn |
| VI.2. Pyrit |
|  | Pyrit | Động Cày Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17057'23" - 106021'17" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 1-4 mm | Điểm khoáng sản |
|  | Pyrit | Động Rỳ Rỳ Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17057'20" -106023'19" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 1-7mm. | Điểm khoáng sản |
|  | Pyrit | Đá Đen Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 1705426" -106023'03" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước >1mm. | Điểm khoáng sản |
|  | Pyrit | Vực Tròn Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 1705408" - 106020'30" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-1cm. | Điểm khoáng sản |
|  | Pyrit | Đất Đỏ Xã Quảng Châu Huyện Quảng Trạch | 17052'27" - 106022'27" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-3cm. | Điểm khoáng sản |
|  | Pyrit | Quảng Tiến Xã Quảng Tiến Huyện Quảng Trạch | 17050'55" -106022'12" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-3cm. | Điểm khoáng sản TNDB: P2: 19.200 tấn |
|  | Pyrit | Xóm Quán Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy | 17009'10" -106054'15" | Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong trong các đá phiến sét thuộc hệ tầng Long Đại (O3-S1 ld), có kích thước 0,5-1cm. | Điểm khoáng sản |
| VI.2. Than bùn |
|  | Than bùn | Bàu Sen Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch | 17o47’53’’ -106o24’18’’ | Than bùn nằm trong các trũng nhỏ kiểu đầm lầy chết giữa các cồn cát. Thông thường than lộ ngay trên mặt hoặc bị phủ dưới một lớp cát mỏng. Các lớp than bùn có chiều dày thay đổi lớn, từ 0,1-0,2m đến 1-2m. Chất lượng than không cao vỡ lẫn nhiều đất cát. Nhiệt lượng Qch: 2.500-3.500Cal/g. Tuy nhiên, có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. | Điểm khoáng sản TNDB P1: 188 ngàn tấn |
|  | Than bùn | Xóm Cát Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch | 17050'28" - 106025'25" | Than bùn nằm trong các trũng nhỏ kiểu đầm lầy chết giữa các cồn cát. Diện phân bố khoảng 20.000-40.000m2, phương kéo dài Tây Bắc-Đông Nam. Chiều dày thay đổi 0,6-3,5m. Chiều dày trung bình 2,5m. Kết quả phân tích hóa (%): W: 5,85; A: 38,09; V: 31,30; C: 30,95; N: 0,81' P: 0,161; K2O: 0,31; Q: 3.132 Calo/g. | Điểm khoáng sản TNDB P2: 140.000 tấn |
| VII. KHOÁNG SẢN NGUYÊN LIỆU SỨ GỐM, THỦY TINH CHỊU LỬA, BẢO ÔN |
| VII.1. Dolomit |
|  | Dolomit | Cổ Liêm Yên Đức Xã Minh Hóa Huyện Minh Hóa | 17o47’18’’ - 106o02’11” | Dolomit màu trắng xám, phân lớp dày đến dạng khối, thuộc trầm tích hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). Dài trên 1km, dày 200m. Hàm lượng MgO: 18,8-21,36%; CaO: 31,34-29,8%; SiO2: 0,22-0,8%; Fe2O3: vết; Na2O + K2O: 0,54%; CKT: 0,28-0,36%. | Điểm khoáng sản TNDB P2: 108 triệu tấn |
|  | Dolomit | Lèn Giang Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17o44’57’’ - 105o57’51” | Dolomit có 3 lớp) màu xám sáng nằm kẹp giữa đá vôi màu xám tro, lộ thành tập từ Thanh Liêm qua Lèn Giang, thuộc trầm tích hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). Chiều dày 40-210m. Hàm lượng MgO: 20,26-21,34%; CaO: 32,43-29,44%; SiO2: 0,22-0,27%; Fe2O3: 0,05-0,2%; Al2O3: 0,22%; SO3: vết; CKT: 0,31-0,32%. | TNDB P2: 86 triệu tấn |
|  | Dolomit | Áng Sơn Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17015’11’’ - 106039’15’’ | Dolomit thuộc hệ tầng Tân Lâm (D1tl), phân bố ở phía Tây mỏ. | Điểm khoáng sản |
|  | Dolomit | Xóm Na Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17035'30" - 106016'00" | Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). MgO: >18,%. | TNDB P2: 500 triệu tấn |
|  | Dolomit | Hà Lời Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17036'20" -106018'50" | Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). MgO: > 20,%. | TNDB P2: 50 triệu tấn |
|  | Dolomit | Lèn Á Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17035'06'' - 106018'00'' | Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). | TNDB P2: > 100 triệu tấn |
|  | Dolomit | Lèn Áng Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17012'54" - 106038'28" | Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb). Hàm lượng MgO từ 18 - 20%. | TNDB P2: > 50 triệu tấn |
|  | Dolomit | Lèn Bạc Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°12'6" - 106°41'25" | Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb). Hàm lượng MgO từ 18 - 20%. | TNDB P2: > 100 triệu tấn |
|  | Dolomit | Bản Cây Sung Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°11'25" - 106°36'15" | Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb). | TNDB P2: > 750 triệu tấn |
|  | Dolomit | Đội 19/8 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17013'00" - 106038'00" | Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb). | TNDB P2: > 50 triệu tấn |
| VII.2. Pegmatit |
|  | Pegmatit | Khương Hà Xã Hưng Trạch Huyện Bố Trạch | 1736'30" - 106021'30" | Điểm pegmatit nằm ở phần cao của mặt cắt hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ), ở đây phổ biến đá phiến thạch anh sericit, thạch anh mica. Thành phần khoáng vật gồm: felspat kali 35-45%, thạch anh 40%, muscovit 10-15%, turmalin 1-2%. Kích thước các hạt khoáng vật felspat khá lớn từ 1-2cm đến 4-5cm, cá biệt 8-10cm. | Điểm khoáng sản |
|  | Pegmatit | Cự Nẫm - Phú Định Xã Phú Định và Cự Nẫm Huyện Bố Trạch | 17o35’29” -106o23’47” | Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77-72,10; K2O:5,97-9,54; Na2O: 1,99-3,13; Fe2O3:0,18-0,38. | Mỏ vừa Trữ lượng C2: 511 ngàn tấn (6 TQ), TNDB P1: 1.180 ngàn tấn |
|  | Pegmatit | Phú Định Xã Phú Định Huyện Bố Trạch | 17o35’29” -106o23’47” | Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77-72,10; K2O:5,97-9,54; Na2O: 1,99-3,13; Fe2O3:0,18-0,38. | Mỏ vừa Trữ lượng C2: 511 ngàn tấn (6 TQ), TNDB P1: 1.180 ngàn tấn |
| VII.3. Thạch anh |
|  | Thạch anh | Mũi Ong xã Quảng Đông Huyện Quảng Trạch | 17056’16’’ - 106030’04’’ | Có 19 mạch thạch anh nhiệt dịch trong tầng Đồng Trầu (T2đt), chiều dài cách mạch lộ ra 10-20m, dày 0,2-3m, có khi 20-30m, kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, thạch anh dạng khối, chất lượng khá đồng nhất. | Khảo sát sơ bộ: Chưa rõ triển vọng |
|  | Thạch anh | Đá Bạc Xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch | 17056'18" -106029'56" | Thạch anh dạng tảng lăn trong tầng Đồng Trầu (T2đt), kính thước đến vai mét khối. | TNDB P2: 2.000m3 |
|  | Thạch anh | Đồng Văn Xã Thuận Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17°53'2" -106°2'24" | Mạch thạch anh xuyên lên theo mặt lớp của đá phiến sét, bột kết, sét silic. Đá có màu xám phân lớp mỏng, thuộc hệ tầng Cát Đằng (D3 fm cđ). Mạch thạch anh có dạng thấu kính, chiều dài >20m. | TNDB P2: 2.000m3 |
|  | Thạch anh | Quán Bưởi Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17056'36" - 106017'29" | Thạch anh dạng tảng lăn trong tầng Đồng Trầu (T2đt), kính thước đến vai mét khối. | TNDB P2: 750.000m3 |
| VII.4. Kaolin |
|  | Mỏ Kaolin | Bắc Lý Xã Lộc Ninh Tp. Đồng Hới Xã Lý Trạch Huyện Bố Trạch | 17030’33’’ - 106034’21’’ | Tập cuội sỏi đa khoáng tuổi Neogen phong hoá thành kaolin. Mỏ có 1 thân kaolin nằm ngang bị phân nhánh thành 3 lớp, diện phân bố lớn, chiều dày thân kaolin trung bình 20-30m, kaolin lẫn cát, cuội sỏi thạch anh. Chất lượng kaolin tốt, đạt yêu cầu công nghiệp sứ, xi măng trắng, hoá chất: Al2O3: 20%, Fe2O3: 0,9%. | Trữ lượng và tài nguyên kaolin chuyển đổi cấp 121+122+211+222+333: 30.120, 90 nghìn tấn. Trong đó: cấp 121: 5.292,98 nghìn tấn; cấp 122: 5,72 nghìn tấn |
|  | Mỏ Kaolin | Quán Bưởi Xã Quảng Hợp Huyện Quảng Trạch | 17055'29" -106019'08" | Sét kaolin phân bố trong vùng phát triển đá phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (T2a hs) gồm: đá ryolit porphyr, ryodacit porphyr, đá bị ép yếu, có cấu tạo dòng chảy, kiến trúc vi tinh hoặc vi felsit, lượng ban tinh chiếm 15-30%, thành phần ban tinh gồm thạch anh, felspat kali và plagioclas, trong đó thạch anh chiếm 5-10%, felpat kali 1-10%, plagioclas 1-15%, chiều dài khoảng 1.100m, rộng 200m, chiều dày trung bình 1,2m, nằm ở độ sâu 0-1m. | Tài nguyên dự báo cấp P2: 180.000m3 |
|  | Mỏ Kaolin | Quảng Trường Xã Quảng Trường Huyện Quảng Trạch | 17046'54" -106022'16" | Thân kaolin dạng ổ, thấu kính, bề dày 0,5-1m, chiều dài, chiều rộng chưa được khống chế. Kaolin màu trắng loang lổ phớt tím lẫn ít sạn cát, chúng bị tầng sạn, sỏi, cát, bột trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ. Hàm lượng Al2O3: trung bình: 16,2%; SiO2: trung bình: 66,17%. | Điểm khoáng sản |
| VII.5. Cát thủy tinh |
|  | Cát trắng | Ba Đồn Xã Quảng Tiến, Quảng Hưng, Quảng Phương, Quảng Long, Huyện Quảng Trạch | 17048’29’’ - 106024’21’’ | Cát thạch anh thành tạo liên quan đến trầm tích biển gió thuộc hệ Đệ Tứ tuổi Holoxen. Chiều dài 9.600m, rộng 3.200m, dày 1-5m. Cát thạch anh trắng cỡ hạt 0,1-1mm. SiO2: 99%; Fe2O3: 0,05%; TiO2: <0,04%; Al2O3: 0,14%. Dày 2,0-2,6m. | Thăm dò 6,3km2 Trữ lượng cấp 121+122: 13.001 nghìn tấn |
|  | Cát trắng Thanh Khê | Thanh Trạch Xã Thanh Trạch Huyện Bố Trạch | 17040’40’’ - 106029’40’’ | Cát trắng tạo thành do gió ở biển, chiều dài 1-2km, rộng 0,5-1km, chiều dày chưa rõ. Cát trắng giống cát Ba Đồn, hợp tác xã Thanh Khê đã phân tích mẫu đạt yêu cầu sản xuất thuỷ tinh. | Phổ tra sơ bộ có triển vọng |
|  | Cát trắng | Bàu Bàng Xã Trung Trạch Huyện Bố Trạch | 17036'45'' -106032'20'' | Cát thành tạo do gió, bị cát vàng phủ lên. Dải cát trắng có chiều dài 3km, rộng 200m, chiều dày khoảng 3-5m. Kết quả phân tích hóa học: SiO2: 98,62-99,18%; Fe2O3: 0,69-0,92%; Al2O3: 0,1-0,5%. | Điểm khoáng sản |
|  | Cát trắng | Bàu Tró Phường Hải Thành TP. Đồng Hới | 17029’29’’ - 106037’09’’ | Cát thành tạo do gió, bị cát vàng phủ lên, diện lộ nhỏ, SiO2: 98,6%; Fe2O3: 0,3-0,8%; Al2O3: 2,4%; CaO: 0,8%; MgO: 1,2%; MKN: 0,67%. | TNDB P2: 1.000.000m3 |
| VII.6. Đá silic màu |
|  | Đá silic màu | Lệ Nghi Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh | 17o07’40’’ -106o29’30’’ | Đá silic trong hệ tầng Long Đại (O3 – S1ld2) có màu đá xanh lam, xanh da trời, đá phân lớp dày 0,3-0,4m, đá mịn nhẵn, vết vỏ sò. Lớp silic dày 15m, dài 500-1.000m. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá silic màu | Bản Tân Kỳ Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o06’15’’ -106o35’00’’ | Đá silic trong hệ tầng Long Đại có màu nâu, nâu đá vàng, xanh da trời, đá có cấu tạo phân lớp mỏng 2,5-5cm, cứng chắc, vết vở vỏ sò. Bề dày đạt tới 80m, diện lộ trên 1.000m2, chất lượng đá silic khá tốt. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá silic màu | Khe Giữa Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy | 17o06’30’’ -106o34’08’’ | Đá silic trong hệ tầng Long Đại màu xanh, đá nhạt, trắng sữa phân lớp dày 5-20cm, dưới chúng là đá silic màu xám, xám đen. Đá silic thường thành từng tầng khá ổn định dày 100m kéo dài 4-5km. | Điểm khoáng sản |
| VIII. KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG |
| VIII.1. Đá vôi |
|  | Đá vôi | Kim Lũ Xã Kim Hoá Huyện Tuyên Hóa | 17o56’37’’ - 105o58’36’’ | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi phân bố phía Đông, Đông Nam ga Kim Lũ. CaO: 54%; MgO: 0,5%. Đá làm nguyên liệu sản xuất vôi bột. | Đang lập báo cáo thăm dò diện tích 63ha |
| VIII.2. Đá vôi xi măng |
|  | Đá vôi xi măng | Mã Thượng Xã Phong Hóa, Đức Hoá Huyện Tuyên Hóa | 17o49’14’’ - 106o08’25’’ | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, hệ tầng Bắc Sơn phân bố phía Tây ga Minh Cầm. Hàm lượng: CaO: 52,8%; MgO: 2,11%; MKN 40,79%. | Đã cấp giấy phép thăm dò đá vôi xi măng |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Na, Lèn Bảng Xã Tiến Hóa Huyện Tuyên Hóa | 17o47’33’’ - 106o15’10’’ | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi phân bố thành dải từ chợ Cuồi đến Cảnh Hóa dọc bờ trái sông Gianh. CaO: 51,22-54,6; MgO: 0,072-3,1. | Cấp B = 29,78 triệu tấn; Cấp C1= 87,27 triệu tấn; B+C1 = 117 triệu tấn; B+C1+C2= 146.662 triệu tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Đứt Chân Xã Văn Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17046’13’’ - 106015’35’’ | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi Lèn Đứt Chân, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. Hàm lượng: CaO: 54,9%; MgO: 0,32%; Fe2O3: 0,2%. | Diện tích TD: 151ha. TL cấp 121+122: 100.104,195 nghìn tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Áng Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17013’52’’ - 106038’48’’ | Đá vôi hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb), cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 54,0%; MgO: 0,98%; MKN: 42,47%; CKT: 1,10%. | Diện tích TD: 137ha. TL cấp 121+122: 153.428 nghìn tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Thanh Hoá Xã Thanh Hóa Huyện Minh Hoá | 17058'12'' - 105034'48'' | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối. Diện tích 1km2. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Hoá Tiến Xã Hoá Tiến Huyện Minh Hoá | 17050'24'' - 105052'12'' | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Bãi Sai Xã Xuân Hoá Huyện Minh Hoá | 17051'00'' -105055'48'' | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối. Diện tích hàng chục km2. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Trung Hoá Xã Quy Hoá Huyện Minh Hoá | 17043'51'' - 105057'42'' | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 547%; MgO: 0,65%; MKN: 42,85%; chất không tan: 0,18%. | Đo vẽ 1:50 000 TNDB P2: 175.168.000 tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Quy Đạt Xã Quy Hoá Huyện Minh Hoá | 17048’45’’ - 105059’08’’ | Đá vôi tuổi Devon - Cacbon, Hệ tầng Xóm Nha, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 54,0%; MgO: 0,54%; Fe2O3: 0,16%; MKN: 41,59%; chất không tan: 1,99%. | Đo vẽ 1:50 000 TNDB P2: 346.779.997 tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Đại Hòa Xã Sơn Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17013'20" - 106056'05" | Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối, chất lượng tốt. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Bến Triêm Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh | 17°17'30" - 106°32'10" | Đá vôi tuổi Cacbon - Peemi, hệ tầng Mường Lống, chất lượng tốt. hàm lượng: CaO: 49-55%; MgO: 0,8-3,0%; Fe2O30: 1,0%, MKN: 43-45,0%. | Tìm kiếm sơ bộ: TNDB cấp P2: 1.365,0 triệu tấn |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Động Xã Trường Xuân huyện Quảng Ninh | 17017'12" - 106035'36" | Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb). Đá tạo thành khối lớn, dài 2,5km, rộng 0,5-1km. Hàm lượng CaO: 29,92-53,42%; MgO: 1,58-22,268%. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Khe Ngang Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17018' 07" -106034'43" | Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Diện tích 4km2. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 0,9-3,6%. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Lèn Sắt Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17018'40" - 106034'36" | Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá tạo thành khối lớn, dài 10km, rộng 2km. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 1,5%. | Điểm khoáng sản |
|  | Đá vôi xi măng | Bản Đá Trơn Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17013'20" - 106036'05" | Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá tạo thành khối lớn, diện tích 8km2. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 1,5%. | Điểm khoáng sản |
| VIII.3. Sét xi măng |
|  | Sét xi măng | Mai Hoá Xã Mai Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17049’17’’ - 106012’16’’ | Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt) bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc-Đông Bắc (15-200) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%; Al2O3: 15,75%; Fe2O3: 7,97%, MKN: 5,37%. | Thăm do diện tích 64ha Trữ lượng cấp B+C1: 9888 nghìn tấn C2: 3.393 nghìn tấn |
|  | Sét xi măng | Đông Mai Hoá Xã Mai Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17049’09’’ - 106013’30’’ | Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt) bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc-Đông Bắc (15-200) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%; Al2O3: 15,75%; Fe2O3: 7,97%; MKN: 5,37%. | Thăm do diện tích 17,8ha Trữ lượng cấp 121+122: 8.876 nghìn tấn |
|  | Sét xi măng | Đồng Trại Xã Quảng Tiến Huyện Quảng Trạch | 17045’08’’ - 106018’40’’ | Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Thọ (D3 fr dt) bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Đông Bắc (40-450) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 64,50%; Al2O3: 14,78%; Fe2O3: 8,62%; MKN: 5,37%. | Thăm do diện tích 18,5ha Trữ lượng cấp 121+122: 8.369 nghìn tấn |
|  | Sét xi măng | Xuân Sơn Xã Sơn Trạch Huyện Bố Trạch | 17038’00’’ - 106017’30’’ | Đá phiến sét do phân hoá từ đá phiến sét vôi có tuổi Devon, có hai loại đều đạt yêu cầu sản xuất xi măng. Đá cấu tạo phân lớp mỏng: SiO2: 59-70%; Al2O: 17-19%; Fe2O3: 4-9%; CaO: 1-8%; MgO: 1-3%; M: 2-2,7%; Ms: 2-2,8%. | Thăm dò tỷ mỉ: Trữ lượng B+C1: 40.848,57 nghìn tấn, C2: 19.375 nghìn tấn |
|  | Sét xi măng | Thọ Lộc Xã Sơn Lộc Huyền Bố Trạch | 17o38’37” -106o26’05’’ | Đá sét, bột kết bán phong hóa nằm trong hệ Devon điệp Rào Chan (D1 rc.) Đá màu xám nâu, nâu vàng, Al2O3: 15,26-18,43%; Fe2O3: 5,93-13,75%; SiO2: 54,46-69,92%; TiO2: 0,63-0,79%; MKN: 3,88-7,91%; M: 1,2-3%; Mz: 2-2,7%. | Thăm do diện tích… ha Trữ lượng cấp B+C1+C2: 25.848 nghìn tấn |
|  | Sét xi măng | Km số 3 Đường 10 TT NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thuỷ | 17014’14’’ - 106039’11’’ | Đá sét nằm trong hệ tầng Tân Lâm (D1-2 tl). Đá cắm về phía Đông Bắc 500 ( 600. Thành phần hoá học: SiO2: 62,12%; Al2O3: 17,50%; Fe2O3: 6,58%; MKN: 4,97%. | Thăm do diện tích 37,34ha Trữ lượng cấp 121+122: 16.410 nghìn tấn |
| VIII.4. Phụ gia khoáng thiên nhiên (Phụ gia xi măng) |
|  | Silicit | Trung Hóa Xã Trung Hóa Huyện Minh Hóa | 17°45'42" - 105°57'5" | Trầm tích silicit phân bố trên một diện lộ khá rộng, kép dài gần 3 km, chiều rộng trung bình 450-500m chiếm các khối núi thoải ít phân cắt. Chiều dầy dự kiến 150-200m. Độ hút vôi lớn hơn nhiều, dao động từ 51-73mg CaO/1gphụ gia. Hàm lượng SiO2: 95,68%. | Điểm khoáng sản |
|  | Silicit | Cao Quảng Xã Cao Quảng Huyện Tuyên Hóa | 17°47'27" - 106°11'57" | Các thành tạo silicit và các thành tạo của hệ tầng La Khê bị phong hoá khá mạnh nên không quan sát thấy trên diện rộng, chỉ quan sát thấy ở các taluy đường, các vách suối. Độ hút vôi 45mg CaO/1gphụ gia. Hàm lượng SiO2: 95,68%. | Điểm khoáng sản TNDB vài trăm triêu mét khối |
|  | Cao Silic | Kim Nại Xã An Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°17'37" - 106°38'47" | Diện tích cao silic (đá cát kết) khoảng 1ha. Màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hoá học gồm: Si02: 92-95%; MKN: 11%; CaO: 1,5%; MgO: 0,5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,02m3 |
|  | Cao Silic | Km0 Đường 10 Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°16'12" - 106°39'19" | Diện tích cao silic (đá cát kết) 5ha. Màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hoá học gồm: Si02: 90-95%; MKN: 12%; CaO: 2,5%; MgO: 0,5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 2,38 triệu m3 |
| VIII.5. Đá làm vật liệu xây dựng thông thường |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Km37 Đường 12A Xã Dân Hoá Huyện Minh Hoá | 17°44'16" - 105°46'19" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk), diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,3-50%; MgO: 1,2-2,5% | Điểm khoáng sản TNDB: 5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Bãi Dinh Xã Dân Hoá Huyện Minh Hoá | 17°45'23" - 105°46'23" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%; MgO: 1,0-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Hà Nông Xã Dân Hoá Huyện Minh Hoá | 17°48'44" - 105°46'13" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 3ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ nén bảo hoà: 1.000-1.100 kg/cm2. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,06 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Cà Xái Xã Hoá Tiến Huyện Minh Hoá | 17°52'59" - 105°50'46" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 15ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-48%; MgO: 1,0-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 15,0 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Đa Năng Xã Hoá Hợp Huyện Minh Hoá | 17°47'37" - 105°54'0" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 45ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,4 - 49%; MgO: 0,8-2%. | Điểm khoáng sản TNDB: 45 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Ngầm Rinh Xã Trung Hoá Huyện Minh Hoá | 17°43'52" - 105°57'39" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 45ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-48%; MgO: 1,2-2,7%. | Điểm khoáng sản TNDB: 75 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Bạt Nạt Xã Xuân Hoá Huyện Minh Hoá | 17°48'41" - 105°56'36" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-48%; MgO: 1,2,-2,6%. | Điểm khoáng sản TNDB: 20 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Hung Xã Yên Hoá Huyện Minh Hoá | 17°49'41" - 105°57'58" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 3ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ nén bảo hoà: 920-1.100 kg/cm2. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,1 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Lạc Thiện Xã Minh Hoá Huyện Minh Hoá | 17°47'28" - 106°0'32" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 25ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,4-50%; MgO: 1,3-3,1%. | Điểm khoáng sản TNDB: 25 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Ông Bắc Xã Hương Hoá Huyện Tuyên Hoá | 18002’32’’ - 105050’59’’ | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 4,8ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,94-48%; MgO: 1,2-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 1,5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Thống Lĩnh Xã Hương Hoá Huyện Tuyên Hoá | 18002’32’’ - 105050’59’’ | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc với góc dốc thay đổi từ 40 ÷ 45o. Cường độ kháng nén khô 939,58 daN/cm2. | Thăm do diện tích 11,26ha Trữ lượng cấp 121+122: 3.006.788m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Lâm Hoá Xã Lâm Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°56'23" - 105°48'38" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 35ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 43,4-48%; MgO: 0,8,0-2,3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 30 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Hung Ba Tâm Xã Thuận Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17054’51’’ - 106°0'53" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ kháng nén khô: 960,3 daN/cm2. | Thăm do diện tích 6,7ha Trữ lượng cấp 121+122: 5.148.110m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Thượng Lào Xã Thuận Hoá Huyện Tuyên Hoá | 1754'10" - 106°1'33" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%; MgO: 1,0-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 15 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Xuân Canh Xã Thuận Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°53'19" - 106°2'38" | Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO 45,4-48%; MgO: 1,3- 3,1%. | Điểm khoáng sản TNDB: 100 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Ong Xã Đồng Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17052’29’’ - 106004’23’’ | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về đông bắc 40 ( 45o, với góc dốc thay đổi từ 40 ÷ 45o. Cường độ kháng nén khô 1043 daN/cm2. | Thăm do diện tích 3ha Trữ lượng cấp 121+122: 1.496.312m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Cụt Tai Xã Đức Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°49'25" - 106°6'49" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 17ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-17,8%; MgO: 1,1-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 8,5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Cây Trổ Xã Thạch Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°50'32" - 106°7'40" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,84-48%; MgO: 1,30-3,3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 110 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Minh Cầm Xã Phong Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°49'44" - 106°8'58" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 6ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-17,8%; MgO: 1,1-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Hung Đồng Thọ Xã Cao Quảng Huyện Tuyên Hoá | 17°46'7" - 106°9'22" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường dộ nén bảo hoà: 1.000-1.120 kg/cm2. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,4 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Đồng Hung Xã Cao Quảng Huyện Tuyên Hoá | 17°46'8" - 106°9'36" |  |  |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Minh Cầm Xã Châu Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17047’58’’ - 106012’10’’ | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc 40 ( 45o. Cường độ kháng nén khô 870 daN/cm2. | Thăm do diện tích 63.48ha Trữ lượng cấp 121+122: 55.800.267m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Hung Xã Châu Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17047’38’’ - 106013’05’’ | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc. Cường độ kháng nén khô 870 daN/cm2. | Thăm do diện tích14,75ha Trữ lượng cấp 121+122: 7.210.694m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Bạch Mã Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17°45'18" - 106°17'36" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 46,4-48%; MgO: 1-5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 3,5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Vụng Xã Văn Hoá Huyện Tuyên Hoá Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17045’31’’ - 106017’59’’ | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc 35 ( 45o. Cường độ kháng nén khô 727,69 daN/cm2. | Thăm do diện tích 8,2ha Trữ lượng cấp 121+122: 3.594.662m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Vinh Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17°45'22" - 106°19'25" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,74-47,8%; MgO: 1,3-3,2%. | Điểm khoáng sản TNDB: 20 triệu m3 |
|  | Đá làm VLXD thông thường | Khe Lau Xã Quảng Đông Huyện Quảng Trạch | 17056’17’’ - 106028’05’’ | Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 70o. Cường độ kháng nén khô 889,44 daN/cm2. | Thăm do diện tích19,3ha Trữ lượng cấp 121+122: 21.968.881m3 |
|  | Đá làm VLXD thông thường | Khe Chay Xã Quảng Đông Huyện Quảng Trạch | 17055’42’’ - 106027’50’’ | Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 60o. Cường độ kháng nén khô 830,13 daN/cm2. | Thăm do diện tích 35,08ha Trữ lượng cấp 121+122: 29.108.158m3 |
|  | Đá làm VLXD thông thường | Khe Cuồi Xã Quảng Đông Huyện Quảng Trạch | 17055’08’’ - 106027’51’’ | Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 70o. Cường độ kháng nén khô 911,83 daN/cm2. | Thăm do diện tích 3,08ha Trữ lượng cấp 121+122: 665.961m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Khe Ngang Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17°38'42" - 106°17'6" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Tây Nam 185 ( 45 với góc dốc thay đổi từ 45 ÷ 50o. Cường độ kháng nén khô 1026,23 daN/cm2. | Thăm do diện tích 2,5ha Trữ lượng cấp 121: 1.612.354m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Hung Cùng Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17°38'32" - 106°17'56" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Tây Nam 185 ( 45 với góc dốc thay đổi từ 45 ÷ 50o. Cường độ kháng nén khô 900 daN/cm2. | Thăm do diện tích 9,25ha Trữ lượng cấp 121+122: 4.113.526m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Thôn 3 Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17°37'55" - 106°16'30" | Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 5ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,4-48%; MgO: 2-5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 2,25 triệu m3 |
|  | Đá làm VLXD thông thường | Khe Chuối Xã Phú Định Huyện Bố Trạch | 17°36'0" - 106°23'54" | Hệ Ordovic Thống trên - Hệ silua Thống dưới; Hệ Tầng Long Đại - tập 4 (O3 -S1lđ4) đá biến chất tiếp xúc (calcit-thạch anh-felspat-pyroxen-scapolit), cấu tạo định hướng phân dải, thế nằm cắm về Đông Bắc 55 ( 30 với góc dốc thay đổi từ 30 ÷ 35o. Cường độ kháng nén khô 893,58bdaN/cm2. | Thăm do diện tích 5ha Trữ lượng cấp 121+122: 629.697m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Khe Cát Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh | 17°17'7" - 106°26'49" | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Diện tích 20ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-48%; MgO: 1,2-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 20 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Trường Sơn Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh | 17°13'48" - 106° 25' 59" | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Diện tích 15ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,5-48,5%; MgO: 0,5-3%. | Điểm khoáng sản TNDB: 25,5 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Khe Ngang Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17017’08’’ - 106035’14’’ | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 1020,66 daN/cm2. | Thăm dò diện tích 7,3ha Trữ lượng cấp 121+122: 3.940.705m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Khe Giây Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17018’08’’ - 106035’27’’ | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 809,52 daN/cm2. | Thăm dò diện tích 3ha Trữ lượng cấp 121+122: 1.959.365m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Rào Trù Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17°17'51" - 106°35'47" | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 808,62 daN/cm2. | Thăm dò diện tích 3,5ha Trữ lượng cấp 121+122: 1.650.446m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Con Rào Đá Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17017’12’’ - 106° 37' 8" | Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 20 ( 40. Cường độ kháng nén khô 829,82 daN/cm2. | Thăm dò diện tích 2,5ha Trữ lượng cấp 121: 511.726m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Dân Chủ Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°13'25" - 106°39'30" | Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 9ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%; MgO: 1-5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 4 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Km 7+500 Đường 10 Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°13'8" - 106°37'48" | Hệ Devon thống trung - thượng, hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 3ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ kháng nén trên 900 kg/cm2. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,1 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Một Dân Chủ Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°12'51" - 106°39'51" | Hệ Devon thống trung - thượng, hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 5ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,8-48%; MgO: 3-5%. | Điểm khoáng sản TNDB: 1,16 triệu m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Sầm Xã Sơn Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17012’48’’ - 106040’26’’ | Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Đá vôi, phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Bắc, Đông Bắc với góc dốc thay đổi từ 50 ÷ 60o. Cường độ kháng nén khô 834 daN/cm2. | Thăm do diện tích 10,9ha Trữ lượng cấp 121+122: 4.003.565m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Lèn Bạc Xã Sơn Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17012’04’’ - 106041’27’’ | Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Đá vôi, phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc nằm trong khoảng từ 20 ( 55 đến 40(55. Cường độ kháng nén khô 1070,53 daN/cm2. | Thăm do diện tích 15,6ha Trữ lượng cấp 121+122: 6.524.985m3 |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Áng Sơn Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°15'17" - 106°39'19" | Đá vôi hệ tầng Cù Bai (D2-3cb), cấu tạo phân lớp cắm về Đông Bắc, đá vôi xen kẹp vài lớp dolomit chất lượng tốt. | Đang thăm dò phần phía Tây mỏ |
|  | Đá vôi làm VLXD thông thường | Khe Giữa Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°7'5" - 106°35'5" | Đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) cấu tạo phân lớp, dài 2km, rộng 300m. | TNDB: 60 triêu m3 |
|  | Đá Granit | Khe Coòng Xã Phú Định Huyện Bố Trạch | 17°24'20" - 106°27'32" | Đá Granitbitit tinh thể nhỏ màu xám, thuộc khối granit Đồng Hới. Diện tích phân bố rất lớn, đá ít bị nứt nẻ. | Có triển vọng làm đá ốp lát, cần tiếp tục nghiên cứu thêm |
|  | Đá cát kết xây dựng | Minh Lệ Xã Quảng Minh Huyện Quảng Trạch | 17o41’30” - 106o22’25” | Cát kết thạch anh hệ tầng Đông Thọ. Tính chất cơ lý: độ hút nước (W): 0,7%; dung trọng tự nhiên: 2,57 g/cm3; cường độ nén khô: 2650 kg/cm2; | Mỏ lớn Hàng triệu m3 |
|  | Đá cát kết xây dựng | Đèo Lý Hoà Xã Phú Trạch Xã Thanh Trạch Huyện Bố Trạch | 17°39'6" - 106°30'28" | Cát kết ít khoáng, cát kết thạch anh hệ tầng Bản Giàng. Tính chất cơ lý: độ hút nước (W): 1,59%; dung trọng tự nhiên: 2,54 g/cm3; dung trọng khô: 2,5 g/cm3; cường độ nén khô: 1582 kg/cm2; cường độ kháng kéo: 100 kg/cm2. Đặc biệt theo Trần Đình Sâm và nnk -1982 cát kết Đèo Lý Hòa là cát kết thạch anh sạch, hàm lượng SiO2 >98%, các tạp chất có hại rất thấp, có thể sử dụng làm phụ gia trong luyện kim. | Mỏ lớn Hàng triệu m3 |
|  | Đá phiến | Lệ Kỳ Xã Vĩnh Ninh Huyện Quảng Ninh | 17o24’00’’ - 106o34’22’’ | Đá phiến sét, sét sericit, bột kết hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng trên lộ ra trên khoảng cách 2.000-3.000m dọc theo suối Lệ Kỳ. Đá tươi, có tấm lớn lộ cách Đường 15 khoảng 2km. Kích thước các tấm có thể khai thác tới 2-4m2. Nhân dân vùng Quảng Ninh nhiều nơi dùng để lát sân. Đá dễ cưa cắt nhưng mức độ biến chất thấp nên độ cứng không cao, ít có khả năng làm được phiến lợp nhưng có thể sử dụng dạng tấm dày 3-5cm để lát sân, lát nền. | Điểm khoáng sản Hàng triệu mét khối |
|  | Đá phiến sét đen | Thôn Sy Xã Hoá Phúc Huyện Minh Hoá | 17°54'11" - 105°52'5" | Đá phiến sét đen màu đen, đen nâu thuộc hệ tầng La Khê, thành phần hoá học: Al203: 15%; Fe203: 10%; Si02: 54-60%. | TNDB: 0,5 triệu m3 |
|  | Đá phiến sét đen | Yên Đức Xã Yên Hoá Huyện Minh Hoá | 17°50'58" - 105°57'28" | Đá đen màu đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày sét 2-80m. Thành phần hoá học: Al203: 10-13%; Fe203: 5-10%;, Si02: 54-69%. | TNDB: 0,25 triệu m3 |
|  | Đá phiến sét đen | Km 497 Xã Thượng Hoá Huyện Minh Hoá | 17°41'56" - 105°59'49" | Đá đen màu đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày 2-3m. Thành phần hoá học: Al203 :15%; Fe203: 10%; Si02: 6%. | TNDB: 0,05 triệu m3 |
| VIII.6. Sét gạch ngói |
|  | Sét gạch ngói | Minh Hoá Xã Minh Hóa Huyện Minh Hóa | 17°47'4’’ - 106°0'44" | Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, phân bố khá rộng. Diện tích chứa sét gạch ngói kéo dài 2km, rộng 1km, chiều dày trung bình lớp sét là 3,07m. Các tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 950-1.0500C; độ co khi sấy: 6%; độ co khi nung: 0,88%; độ hút nước: 20,1%; thể trọng: 1,71 kg/cm3; cường độ nén: 2,64 kg/cm2; cường độ uốn: 34kg/cm2. | TNDB: 4.113.800m3 |
|  | Sét gạch ngói | Cổ Liêm Xã Tân Hóa Huyện Minh Hóa | 17°47'23" - 106°1'47" | Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, phân bố khá rộng. Diện tích 5ha, dày 1,1m. Tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 970-1.0500C; độ co khi sấy: 6%; độ co khi nung: 0,54%; thể trọng: 1,72 kg/cm3; cường độ nén: 193 kg/cm2. | TNDB: 0,15 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Mũi Ôm Xã Quảng Kim Xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch | 17052'28" -106025'29" | Thân quặng phân bố dọc theo thung lũng Mũi Ôm, chiều dài khoảng 4km, phương gần Bắc-Nam, chiều rộng 1-2km (trung bình 1,5km). Chiều dày lớp sét trung bình 1,5m. | Điểm khoáng sản TNDB P2: 8,0 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói Quảng Châu | Quảng Châu Xã Quảng Châu Huyện Quảng Trạch | 17051’48’’ - 106022’27’’ | Mỏ nằm trong trầm tích hệ thứ tư, có 6 ổ sét, chiều dài 3-11,8m, trung bình 4m. Trong đó có ổ 1, 3, 5 có giá trị công nghiệp sản xuất gạch ngói, ổ 2, 4, 6 có quy mô quá nhỏ, sét mịn dẻo. | Thăm dò tỷ mỉ: Trữ lượng B+C1: 1.312,22 nghìn tấn |
|  | Sét gạch ngói | Quảng Tiến Xã Quảng Tiến Huyện Quảng Trạch | 17°49'29" - 106°22'58" | Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư và do phong hoá đá phiến hệ tầng Đồng Trầu, phân bố dọc theo suối cạn gồm 4 ổ sét Al2O3: 12,3%; Fe2O3: 3,65%; TiO2: 0,74%; sét mịn dẻo. | Thăm dò năm 2011, diện tích 8,4ha Trữ lượng cấp 121+122: 104.116,89m3 |
|  | Sét gạch ngói | Dinh Cự Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17°48'19" - 106°22'15" | Diện tích phân bố sét Đệ Tứ khoảng 4.290.000m2, dày 1-3,7m. Tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 950-1.0500C; độ co khi nung: 0,21-0,32%; độ hút nước: 14,1-16,4%; độ xốp biểu kiến: 26,2-30; cường độ nén: 193-573kg/cm2; cường độ uốn: 49-132kg/cm2, khối lượng thể tích: 1,81-1,88g/cm3. | TNDB: 11.325.000m3 |
|  | Sét gạch ngói | Quảng Tiên Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch | 17°45'25" - 106°19'3" | Sét Đệ Tứ dài khoảng 500m, rộng 200m, dày 1-3,3m. Thành phần các ôxyt của sét: Al2O3: 12,3%; TiO2: 0,74%; Fe2O3: 3,6%; CaO: 0,94%; MgO: 0,6%. | Điểm khoáng sản Trữ lượng cấp C2: 1,5 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Troóc Xã Phúc Trạch Huyện Bố Trạch | 17°39'4" - 106°16'42" | Sét thành tạo trong trầm tích bở rời hệ Đệ Tứ trong một thung lũng dài 4-5km, rộng 1km, kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dày trên 2m. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Khương Hà Xã Hưng Trạch Huyện Bố Trạch | 17°36'50" - 106°21'18" | Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, có 3 thân sét dạng ổ, phía dưới có ổ sét trắng, sét màu vàng mịn dẻo, sản xuất gạch ngói tốt. | Tìm kiếm khảo sát: Trữ lượng C2: 354 nghìn m3 |
|  | Sét gạch ngói | Cự Nẫm Xã Cự Nẫm Huyện Bố Trạch | 17038’00’’ - 106° 24' 19" | Thân sét trầm tích có chiều dài lớn hơn 1,8km, rộng 100-300m, bề dày trung bình 1m. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Thọ Lộc Xã Sơn Lộc Huyện Bố Trạch | 17038’05’’ - 106°26'23" | Sét do phong hoá đá phiến sét Devon, có 2 ổ sét hàm lượng: Al2O3: 10,94-18,57%; SiO2: 59,2-74,84%; SO3: 0,1-0,5%; MKN: <9%; chỉ số dẻo 14%; sét kém dẻo, khi sản xuất phải ngâm ủ lâu, chỉ sản xuất được gạch mác 50 trở lên. | Thăm dò tỷ mĩ Trữ lượng B+C1: 1.339,94 nghìn m3 |
|  | Sét gạch ngói | Xóm Cà Xã Hoà Trạch Huyện Bố Trạch | 17°32'15" - 106°27'50" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 16ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,4 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Hồ Bàu Làng Xã Hoà Trạch Huyện Bố Trạch | 17°32'11" - 106°29'14" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 8ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 12. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,24 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Đồng Vụng Xã Hoà Trạch Huyện Bố Trạch | 17°32'49" - 106°30'41" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 6ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 14. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,18 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Sen Bàng Xã Hoà Trạch Huyện Bố Trạch | 17°31'37" - 106°29'35" | Có 2 thân quặng: Sét trầm tích và sét phong hoá từ đá phiến sét. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 3-17,7%; sét phong hoá 8,5-16,2%. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Đồng Vàng Xã Nam Trạch Huyện Bố Trạch | 17°30'41" - 106°31'49" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 7ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 12,9. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,4 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Phú Quý TT Nông Trường Việt Trung Huyện Bố Trạch | 17°29'20" - 106°31'6" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 5ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,4 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Đồng Trương Xã Đại Trạch Huyện Bố Trạch | 17°33'5" - 106°32'7" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 3,4ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 14. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,136 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Cầu Bốn Xã Thuận Đức TP. Đồng Hới | 17°28'20" - 106°33'23" | Có 2 thân quặng: Sét trầm tích và sét phong hoá từ đá phiến sét. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 3-17,7%; sét phong hoá 8,5-16,2%. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Ba Đa Xã Nghĩa Ninh TP. Đồng Hới Xã Vĩnh Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°25'19" - 106°35'25" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 11,7ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,94 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Lương Yến Xã Lương Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°25'14" - 106°38'1" | Thân sét nằm kề ngay phía dưới lớp thổ nhưỡng, dài 2.500m, rộng 900-1.650m, dày 0,7-1,6m. Tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo 9,25; độ co khi nung 14,67%; thể trọng 1,73-2,0g/cm3; độ hút nước 10-19,7%; cường độ kháng nén 157kg/cm2; cường độ uốn 60,34kg/cm2; nhiệt độ nung thích hợp 900-1.0500C. | TNDB: 4.016.000m3 |
|  | Sét gạch ngói | Xóm Cồn Xã Vĩnh Ninh Huyện Quảng Ninh | 17024’37’’ - 106037’15’’ | Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày ít biến đổi: 1-3m hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo: SiO2: 58-80,56%; Al2O3: 10,13-31,82%; Fe2O3: 3,42-8,13%; CaO: 0,02-0,44%; MgO: 0,4-1,82%; TiO2: 0,76-0,86%. | Thăm dò năm 2011, diện tích 9,8ha Trữ lượng cấp 121+122: 386.803,55m3 |
|  | Sét gạch ngói | Phước Duệ Xã Vĩnh Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°22'44" - 106°37'17" | Lớp sét công nghiệp thuộc lớp thứ 2, có cấu tạo ổ, bị chia cắt nhiều bởi khe suối. Các ổ phân bố thành dải kéi dài theo phương Bắc-Nam trên 2.000m, chiều rộng lớn nhất 900m ở phía Bắc và giảm dần về phía Nam. | Tìm kiếm tỷ mỉ: Trữ lượng C1: 0,3 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Long Đại Xã Xuân Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°20'43" - 106°37'44" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 20ha, sét mịn dẻo, dùng sản xuất gạch ngói tốt, Al2O3: 15-22%; Fe2O3: 6 - 10%; chỉ số dẻo: 13. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,5 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Trọt Me Xã Vạn Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°15'55" - 106°39'9" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 9ha. Hàm lượng Al203: 10,68%; Fe203: 4,79%; Si02: 77,08%; chỉ số dẻo: 12,7. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,27 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Ngã Ba Dân Chủ Xã Ngân Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°12'37" - 106°39'6" | Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 5ha, sét mịn dẻo, dùng sản xuất gạch ngói tốt. Chỉ số dẻo: 12,1. | Điểm khoáng sản TNDB: 0,15 triệu m3 |
|  | Sét gạch ngói | Phú Kỳ Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy | 17012’00’’ - 106043’30’’ | Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày ít biến đổi: 1-3m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo: SiO2: 58-80,56%; Al2O3: 10,13-31,82%; Fe2O3: 3,42-8,13%; CaO: 0,02-0,44%; MgO: 0,4-1,82%; TiO2: 0,76-0,86%. | Thăm dò tỉ mỉ: trữ lượng A+B+C1: 1.810,1 nghìn m3 |
|  | Sét gạch ngói | Phú Lương Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°11'44" - 106°43'45" | Sét nằm trong lớp trầm tích hệ Đệ Tứ. Lớp sét gạch ngói có chiều dày trung bình 3m. Kích thước hạt >0,25mm chiếm 3,0-15%; trung bình 9,0%; kích thước hạt 0,25-0,05mm chiếm 3,0-29,0%, trung bình 15,0%; kích thước hạt <0,05mm chiếm 50,0-80,0%, trung bình 70,0%. Thành phần hóa học: Al2O3: 12,0-24,0%; Fe2O3: 3,0-7,0%; SiO2: 5,0-10,0%; MKN: 51,0-75%; chỉ số độ dẻo 17-25%, trung bình 20%. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Tam Hương Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°11'57" - 106°42'39" | Sét nằm trong lớp trầm tích hệ Đệ Tứ. Lớp sét gạch ngói có chiều dày trung bình 3m. Kích thước hạt >0,25mm chiếm 3,0-15%; trung bình 9,0%; kích thước hạt 0,25-0,05mm chiếm 3,0-29,0%, trung bình 15,0%; kích thước hạt <0,05mm chiếm 50,0-80,0%, trung bình 70,0%. Thành phần hóa học: Al2O3: 12,0-24,0%; Fe2O3: 3,0-7,0%; SiO2: 5,0-10,0%; MKN: 51,0-75%; chỉ số độ dẻo 17-25%, trung bình 20%. | Điểm khoáng sản |
|  | Sét gạch ngói | Cồn Cùng Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thuỷ | 17007’08’’ - 106047’03’’ | Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày: 1-7m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo. Hàm lượng trung bình như sau: SiO2: 76,84%; Al2O3: 11,39; Fe2O3: 3,81%; CaO: 1,09%; Cỡ hạt: <0,05mm chiếm 49,99%; 0,05-0,25mm chiếm 43,24%; 0,25-1,0mm chiếm 6,54%; chỉ số dẻo 14,88. | Thăm dò năm 2011, diện tích 10ha. Trữ lượng cấp 121+122: 495.884m3 |
|  | Sét gạch ngói | Thống Nhất Xã Mỹ Thuỷ Huyện Lệ Thủy | 17010’25’’ - 106048’14’’ | Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày: 1-6m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo. Hàm lượng trung bình như sau: SiO2: 68,63%; Al2O3: 14,24; Fe2O3: 5,54%; CaO: 0,29%; Cỡ hạt: <0,05mm chiếm 54,67%; 0,05-0,25mm chiếm 39,05%; 0,25-1,0mm chiếm 1,82%; chỉ số dẻo 18. | Thăm dò năm 2011, diện tích 12,96ha Trữ lượng cấp 121+122: 197.966,55m3 |
|  | Sét gạch ngói | Đại Giang Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°8'42" - 106°51'40" | Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, mịn dẻo, đạt yêu cầu sản xuất gạch ngói, chỉ số dẻo 19-26%; Al2O3: 12,81-19,70%; Fe2O3: 3,34-9,44%; CaO: TiO2: 1-1,43%; SiO2: 58,6-72,92%; MKN: 6-8%. | Khảo sát sơ bộ: Trữ lượng C2: 500 nghìn m3 |
| VIII.7. Cát, cuội, sỏi |
|  | Cát, cuội, sỏi | Vực Rò Xã Minh Hoá Huyện Minh Hoá | 17°45'41" - 105°58'47" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Lau Mách Xã Minh Hoá Huyện Minh Hoá | 17°47'10" - 106°0'51" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Ba Tâm Xã Thuận Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°53'37" - 106°2'0" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Đồng Hoá Xã Đồng Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°52'0" - 106°5'21" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Thạch Hoá Xã Đồng Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°51'20" - 106°6'50" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Phong Hoá Xã Đồng Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°49'23" - 106°10'4" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Đuồi 27 Xã Mai Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°48'6" - 106°12'43" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Bãi Bơi Xã Tiến Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°47'7" - 106°14'41" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Bãi Rì Rì Xã Văn Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°46'51" - 106°16'0" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Rào Trổ Xã Ngư Hoá Huyện Tuyên Hoá | 17°51'4" - 106°11'27" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cuội, sỏi | Roòn Xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch | 17o53’15’’ - 106o26’10” | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Quảng Xuân Xã Quảng Xuân Huyện Quảng Trạch | 17°48'37" - 106°26'28" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Quảng Thọ Xã Quảng Thọ Huyện Quảng Trạch | 17°45'36" - 106°27'10" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15- 20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát, cuội, sỏi | Sông Bùng Xã Hưng Trạch Huyện Quảng Ninh | 17°36'15" - 106°22'3" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Bùng trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát xây dựng | Trung Trạch Xã Trung Trạch Huyện Bố Trạch | 17°35'17" - 106°33'6" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Bàu Mía Xã Đại Trạch Huyện Bố Trạch | 17°33'45" - 106°33'55" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Bàu Bàng Xã Lý Trạch Huyện Bố Trạch | 17°32'7" - 106°35'3" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát, cuội, sỏi | Sông Dinh TT NT Việt trung Huyện Bố Trạch | 17°27'17" - 106°29'38" | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát, cuội, sỏi | Long Đại Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh | 17019’00’’ - 106038’00’’ | Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông. | Mỏ nhỏ |
|  | Cát xây dựng | Võ Ninh Xã Võ Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°22'49’’ - 106°40'9" | Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Gia Ninh Xã Gia Ninh Huyện Quảng Ninh | 17°20'51" - 106°42'4" | Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Hồng Thuỷ Xã Hồng Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°17'59" - 106°44'56" | Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Thanh Thuỷ Xã Thanh Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°16'25" - 106°47'13" | Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát xây dựng | Cam Thuỷ Xã Cam Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°15'15" - 106°49'2" | Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Mỏ nhỏ TNDB: 500 nghìn m3 |
|  | Cát, cuội, sỏi | Kiến Giang Xã Kim, Trường, Mỹ Thuỷ Huyện Lệ Thuỷ | 17°8'44" - 106°45'57" | Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước. | Điểm khoáng sản TNDB: 500 nghìn m3 |
| VIII.8. Đá ốp lát |
|  | Đá vôi ốp lát | Yên Đức Xã Yên Hóa huyện Minh Hóa | 17o49’12’’ - 105o59’52’’ | Tập đá vôi màu đen thuộc phần dưới hệ tầng Bắc Sơn, phân lớp trung bình đến dày, tạo thành các khối núi có chiều dài trên 1km, rộng khoảng 600m. Đá ít bị nứt nẻ, trung bình 1-3 khe nứt/m2. Dung trọng 2,7g/cm3. Cường độ chịu nén khô 1.242 Kg/cm2. | Điểm khoáng sản P2 = 14,8 triệu m3 |
|  | Đá vôi ốp lát | Xóm Nha Xã Xuân Hóa Huyện Minh Hóa | 17o48’40’’ - 105o56’38’’ | Đá vôi loang lổ dạng da báo, phân lớp dày, thế nằm 30( 20O hoặc 210 ( 20O. Mật độ khe nứt 1-2 khe nứt/m2. Tỷ trọng 2,69-2,71. Độ kháng nén: 1.040-1.254 Kg/cm2. | Điểm khoáng sản P2 =4,6 triệu m3 |
|  | Đá vôi ốp lát | Tăng Hoá Xã Hoá Sơn Huyện Tuyên Hoá | 17045’00’’ - 105052’00’’ | Đá vôi hạt mịn màu sặc sỡ, loang lỗ có nhiều vân Đá, đốm hồng, xám xanh, phân lớp trung bình - dày, cấu tạo phân giải thanh, mài láng đẹp, có tuổi Devon | Điểm khoáng sản |
| IX. NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÓNG |
|  | Nước khoáng | Thanh Lâm Xã Ngư Hóa Huyện Quảng Trạch | 17o53’36” - 106o13’05” | Diện xuất lộ nước trong cát kết hệ tầng Đồng Trầu (T2adt) dài 10m, nước phun yếu, nước có sắc vàng, xanh chàm, có mùi sunfua - hyđro, có nhiều bọt khí, nhiệt độ 66oC, lưu lượng 0,1l/s, pH: 6 -6,5; CO2 tự do: 94mg/l; SiO2 20mg/l; H2SiO3: 26mg/l, độ cứng tạm thời 0,14 độ. Loại nước bicacbonat - natri. | Lưu lượng: 0,1l/s |
|  | Nước khoáng | Khe Nước Sốt Xã Quảng Lưu Huyện Quảng Trạch | 17o40’05” - 106o15’40” | Nước khoáng phun ở nhiều điểm kéo dài trên 150m, chỉ quan sát được trong mùa khô, khi hồ chứa gần hết nước, phun lên trong trầm tích đá phiến sét, sét bột kết hệ tầng Đồng Trầu. Nước có mùi hắc, vị chát, nhiệt độ 520C, PH: 8. | Điểm khoáng sản |
|  | Nước khoáng | Đồng Nghèn Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch | 17o40’05” - 106o15’40” | Diện xuất lộ nước trong cát kết, cát bột kết hệ tầng Bản Giàng (D2ebg) dài 50m theo bờ suối. Lưu lượng khoảng 0,2l/s. Nước có mùi hắc, vị chát, có nhiều bọt khí, nhiệt độ 43oC, pH: 6,5; CO2 tự do: 11,85mg/l; CO2 ăn mòn: 116,6mg/l; SiO2: 6,0mg/l; H2SiO3: 7,8mg/l. Độ cứng chung 70 độ, độ cứng tạm thời 14,84 độ, độ cứng vĩnh viễn 55,16 độ. Loại nước clorua-bicarbonat-natri. | Điểm khoáng sản Chưa rõ triễn vọng |
|  | Nước khoáng | Troóc Xã Xuân Trạch Huyện Bố Trạch | 17o39’25” - 106o15’40” | Nguồn nước có lưu lượng 0,52l/s, nhiệt độ 42,5oC. Lưu lượng 2-3l/s. Nước trong, không mùi, vị nhạt, nước phun yếu, có nhiều bọt. pH: 7; CO2 tự do 13,2mg/l; CO2 liên hệ: 4,84mg/l. Cl- 65mg/l, HCO3- 35mg/l; (Na+ + K+) 77mg/l; Mg 14mg/l. Loại nước clorua bicacbonat. Xếp loại nước khoáng silic-flour-sulfur hydro. | Lưu lượng: 0,52 l/s |
|  | Nước khoáng | Cao Quảng Xã Cao Quảng huyện Tuyên Hóa | 17°47'16" - 106°10'19" | Khu vực có điểm lộ nước nóng khoáng là các đá bột kết, cát bột kết thuộc hệ tầng Bản Giàng (D1-2 bg). Nguồn nước có lưu lượng 0,081l/s, nhiệt độ 35oC. Loại nước clorua-bicacbonat-natri. | Lưu lượng: 0,081l/s |
|  | Nước khoáng | Thạch Bàn Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy | 17°9'3" - 106°43'34" | Khu vực có điểm lộ nước nóng khoáng là các đá bột kết, cát bột kết thuộc hệ tầng Đại Giang (D1-2 đg). |  |
|  | Nước khoáng nóng | Khe Bang Xã Kim Thuỷ Huyện Lệ Thủy | 17o04’43” - 106o45’30” | Diện xuất lộ nước trong hệ tầng Long Đại (O3 – S1ld2) dài 200m, rộng 40m, có nhiều điểm nước phun lên, nước phun yếu, nhiệt độ nước: 105o. Nước không màu, vị nhạt, có mùi sunfua hyđro, pH: 6; CO2 154mg/l; SiO2 1mg/l. Tổng độ khoáng hóa 0,7g/l. Loại nước bicabonat natri. Lưu lượng tổng cộng khoảng 40l/s. | Mỏ nhỏ Lưu lượng: 3,54l/s |